PEKAŘSKÉ PLECHY ROVNÉ


PEČNÝ PLECH ALMG3, TLOUŠŤKA MAT. 1,5 MM
3 strany ohnuté pod úhlem 90°,
1 strana vyztužena prolisem, zalemováno,  4 rohy svařované
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